Potrebno je konstruisati U-krivu za Č.4131, presjeka komada 120 mm, nakon kalenja u vodi sa intenzitetom hlađenja H=1 i nakon kalenja u ulju sa intenzitetom hlađenja H=0,4.

Podaci za konstruisanje U-krive u toku kalenja u vodi:

| Udaljenje od površine | Odgovarajuće Joniny udaljenje | Odgovarajuća tvrdoća za U-krivu |
| --- | --- | --- |
| 0 | 6 | 53 |
| 5 | 9,5 | 49 |
| 10 | 13 | 42 |
| 15 | 17,5 | 38 |
| 20 | 24 | 34 |
| 25 | 32 | 29 |
| 30 | 37 | 27 |
| 35 | 45 | 24 |
| 40 | 54 | 21 |
| 50 | 73 | 20 |
| 60 | 95 | 20 |

Podaci za konstruisanje U-krive u toku kalenja u ulju:

| Udaljenje od površine | Odgovarajuće Joniny udaljenje | Odgovarajuća tvrdoća za U-krivu |
| --- | --- | --- |
| 0 | 16,5 | 39 |
| 5 | 23 | 35,5 |
| 10 | 29 | 30,5 |
| 15 | 38 | 26,5 |
| 20 | 48 | 22,5 |
| 25 | 56 | 20,5 |
| 30 | 62 | 19,5 |
| 35 | 81 | 19 |
| 40 | 101 | 19 |
| 50 | 122 | 19 |
| 60 | . | . |