PROKALJIVOST ČELIKA

Jominy Pokus:

Pod kaljenjem se podrazumjeva zagrijavanje čelika na temperaturi koja leži  30-50oC iznad linije GOSK (slika 1.).

Slika 1.

Na ovim temperaturama komadi se drže toliko dugo da bude progrijan, zatim slijedi brzo hlađenje sa ciljem da se dobije martenzitna struktura. Kod ugljeničnih čelika za ovo je potrebno brzo hlađenje u vodi.

Cilj kaljenja je dobiti visoku tvroču (700-800 HV odnosno približno 50-60HRC).

Pod prokaljivošću čelika podrazumjeva se njegova sposobnost zakaljenja  do određene dubine pri čemu se kao zakaljena zona uzima zona sa strukturom polumartenzita ( 50% martenzit+50% trustit).

Prokaljivost je ustvari svojstvo čelika da uz određenu brzinu hlađenja postigne dublji ili plići sloj martenzita.

Pošto brzina hlađenja postepeno opada od površine prema sredini komada, komad se sastoji iz dvije zone:

- Zakaljena zona pri vrhu komada

- Nezakaljena zona u sredini komada

Veličina tih zona su nejednake pa u njima dolazi do pojave unutrašnjeg naprezanja. Za razne vrste čelika postoji različita kritična brzina hlađenja pa se prema tome može reći da je prokaljivost obrnuto proporcionalno kritičnoj brzini hlađenja.

To znači da faktori koji utiču na brzinu hlađenja (kritičnu) utiči i na prokaljivost.

Prokaljivost raste sa porastom sadržaja ugljika i nekih legiraućih elemenata ( to su svi elementi sem Co i V).

Definicije koje se često upotrebljavaju u ispitivanju prokaljivosti su:

- 	sama prokaljivost (predstavlja odnos tvrdoće centra   i površine), pokazuje sposobnost koja omogučava da brzina hlađenja čelika iz austenitne oblasti postepeno trasformiše u perlit i postignemo bejnitnu ili martenzitnu strukturu.

- kritična brzina hlađenja je najmanja brzina hlađenja koja je dovoljna da kaljenjem postignemo u čeliku martenzit.

- Intenzitet hlađenja H-predstavlja komparativni faktor koji izražava rashladnu sposobnost sredstva za hlađenje uzimajući u obzir i način kaljenja . Za vodu u slučaju normalnog kaljenja H=2, a normalno kaljenje u ulju H=0,4. U slučaju intenzivnog miješanja sredstava za kaljenje ili većeg pokretanja komada u sredstvu vrijednost H se povečava.

- Kritična tvrdoča je ona koja po Brosmanovoj teoriji odgovara tvrdoća makrostrukture sa 50% martenzita.

- Kritični prečnik Dk je onaj prečnik šipke kod kojeg čelik sa odgovarajućom intenzivnošću hlađenja postiže u jezgri kritičnu čvrstoću i odgovarajuću mikrostrukturu sa 50% martenzita kritični prečnik zavisi od rashladnog sredstva i način kaljenja.

- Idealni kritični prečnik Di pripada fiktivnoj intenzivnosti hlađenja H= i služi kao osnova za upoređivanje karakteristika čelika.

Metoda određivanje dubine kaljenja

Pod kaljenjem se podrazumijeva  zagrijavanje čelika do temperature koje leže 30-50oC iznad Ac3 odnosno Ac1 tačke, držanjem na temperaturi do potpunog progrijavanja, završetka strukture transformacije, pri hlađenju brzinom potrebno da se dobije martenzitna struktura koja daje čeliku visoku tvrdoću ( od 50 do 60 RHC).

Kod alatnih čelika osnovni zahtjev pri kaljenju je povećanje tvrdoće, a kod konstrukcionih čelika to je prije svega visoka vrijednost granice tečenja što se postiže popuštanjem nakon kaljenja.

Nekada je postizanje povišene temperature osnovni cilj kaljenja konstrukcionih dijelova kao što su osovine i zupčanici jer se na taj način osim otpornosti na habanje obezbjeđuje dobra žilavost i dinamička čvrstoća čelika.

Cilj kaljenja može biti poboljšanje mehanički osobina, a isto tako i fizičkih kao npr: koecitivna sila kod stalnih magneta koja u slučaju martenzitne strukture pokazuje visoke vrijednosti.

# Sredstva za hlađenje pri kaljenju

Da bi se postigla martenzitna struktura, a što je cilj kaljenja neophodno je primijeniti takvu brzinu hlađenja iz austenitne oblasti odnosno austenitno karbidne oblasti koja je veća od kritične brzine hlađenja datog čelika (slika 2).

Slika 2

Preobražajne tačke i područja struktura preobražajne tačke A i područija struktura u zavisnosti od hlađenja za podeutektoidni čelik sa 0,45%C.

- austenit

- ferit i austenit

- perlit i ferit

- sorbit

- austenit

- austenit i trustit

- magnezit i trustit

- austenit

- martenzit i zaostali austenit

Kritična brzina hlađenja

Kritična brzina hlađenja zavisi od hemijskog sastava čelika, stanja austenita, pa odatle proističe zaključak da se različiti čelici u cilju postizanja martenzitne strukture moraju različito hladiti.

Postignuta brzina hlađenja pri kaljenju zavisi od:

- specifične toplote i toplote provodnsti čelika

- veličine, oblika i stanja površine čelika

- od moći hlađenja sredstva za hlađenje

Odgovarajuće sredstvo za hlađenje bira se na osnovu kritične brzine hlađenja. Idealno sredstvo bi bilo ono kojim se sa jedne strane onemogućava max brzina hlađenja u intervalu temperature perlitne oblasti, a s druge strane minimalna brzina hlađenja u intervalu temperaturne perlitne oblasti. Pošto je stvaranje martenzita označeno pojavom naprezanja, a ona mogu da se sumiraju sa termičkim naprezanjima, te se na taj način olakšava stvaranje pukotine.

Sposobnost jedne sredine da oduzme toplotu od metala naziva se moć hlađenja. Moć hlađenja zavisi od količine sredstva, njegove specifične toplote, toplotne provodnosti, viskoziteta, temperature ključanja i početne temperature.

Razlikujemo:

- sredstva kod kojih je u temperaturnom intervalu zagrijavanja pred kaljenjem temperatura samog sredstva ne dolazi do promjene agregatnog stanja samog sredstva.

- sredstva kod kojih u istom temperaturnom intervalu dolazi do promjene agregatnog stanja.

Pod jedan ubrajamo: rastope soli metala, vazduh i druge gasne sredina, a u sredstvu dva: voda, različite soli i ulja koji toplotu približno uzimaju svojim isparavajnem.

U ovom slučaju odvođenje toplote od zagrijavanog dijela (metala) je u zavisnosti od agregatnog stanja sredstva za kaljenje.

Proces hlađenja odnosno razmjena toplote i djelovanje parnog omotača u ovom slučaju prolazi kroz tri različita stanja (slika 3).

Slika 3.

- formiranje parnog omotača

- ključanje i konvekcija

- konvekcija

Leidenfrosov model

U prvom stadijumu formira se oko čeličnog komada sloj pregrijane pare (Leidenfrosov model). Uslijed utroška toplote na isparavanje tečnosti i stvarnog parnog sloja, temperatura površine komada u prvom momentu se vrlo brzo snižava, a dalje hlađenje se uglavnom odvija putem izračenja pare što predstavlja spor proces.

Hlađenje se ubrzava mješanjem sredstva za kaljenje, odnosno pokretanjem komada koji se kali čime se prekida parni sloj ili dodatkom određenih sredstava koji pokazuju efikasnije dejstvo.

Prva faza traje kratko, veliki je utrošak toplote za formiranje parnog omotača čije je sredstvo hladno.

Austenit ima toplotnu provodnost, a sredstva za kaljenje velika tako da će temperatura na površini komada brzo opasti i parni omotač se lijepi za komad. Ako je sredstvo ne zagrijano potrebna je manja količina toplote za obrazovanje parnog omotača, time je manji pad temperature na površini komada i stvoreni su uslovi za zadržavanje omotača oko komada.

Ova faza traje dok temperatura površine oko 300oC, razvija se parni omotač i dolazi do ključanja sredstva za hlađenje, ostvaren je bolji kontakt između komada i sredstva, pa pad temperature u centru brže opada nego u prvoj fazi, mjehurići koji se formiraju idu na površinu i kondenzuju se. Ova faza traje dok temperatura površine dostigne približno 100oC.

U trećoj fari nema ključanja, postoji samo konvekcija, hlađenje je usporeno, zbog temperature razlike koja je mala i male količine toplote u komadu. U ovoj fazi završena  je transformacija austenita u martenzit kod većine čelika.

U trećoj fazi brzina hlađenja ponovo opada jer se toplota odvodi konvekcijom pri čemu su od uticaja fizičke veličine tečnosti: specifična toplota, viskoznost, toplotna provodljivost, razlike između toplote ključanja i radne temperature sredstva za kaljenje.

Dejstvo dodatnih primjesa NHO3 na moć kaljenja vode objašnjava se sniženja temperature ključanja vode tj. smanjenje površinskog napona, odnosno razlaganja parne opne česticama soli koje se stvaraju na površini metala i sa  nje odskaču u rastvor, tako da 1% natrijum hlorida u vodi širi se temperaturni interval ključanja, a sa 10% natrijum hlorida ključanje se javlja odmah po potapanju zagrijanog komada u ovaj vodeni rastvor.

Metode određivanja dubine kaljenja

Za određivanje dubine kaljenja koriste se sljedeće metode:

- Grosmanova

- Jominy

- Računska

- Grosmanova

Asimov i Urvan su uveli kvalitetnu metodu određivanje dubine kaljenja koja se bazira na mjerenju tvrdoće poprečnog presjeka zakaljenog štapa, poslije kaljenja u određenom sredstvu.

Poslije kaljenja većeg broja  čeličnih štapova različitog prečnika, mjenjaju tvrdoče u poprečnom presjeku štapova. Može se izdvojit jedan štap u čijem će se centru dostići tvrdoća koja odgovara tvrdoći 50% martenzita ispitivanog čelika (sl.4).

Slika 4.

Ova tvrdoća naziva se kritična tvrdoća, a prečnik štapa u čijem centru je postignuta kritična tvrdoća naziva se kritični prečnik Dk odnosno DH da bi se isključio uticaj sredstva za kaljenje i da bi se rezultati dobiveni pri kaljenju (u ulju) mogli svoditi jedan na drugi. Uvedeni pojam idealnog kritičnog prečnika Di preko kojeg se u uslovima idealnog brzog hlađenja u centru postiže struktura 50% martenzitna.

- Jominy metoda je standardizovana ( standard BAS EM ISO 642/2001 ).

Prokaljivost je sposobnost čelika da pri određenim uslovima kaljenja postigne određenu tvrdoću na različitom rastojanju od površine kaljenog čelika, na osnovu krive utvrđuje se sklonost čelika prema postizanju tvrdoće kaljenje.

Ako je kriva položenija tada je čelik bolje prokaljiv i obrnuto.

Skica uređaja za Jominy pokus dana je na slici 5, a skica epruvete na slici 6.

- Računska metoda

Po ovoj metodi idealni prečnik se određuje po obrascu:

Di= Dc.FMn.FCr.FMo.FSi.FNi , pri čemu je:

Dc – osnovni prečnik koji zavisi od sadržaja ugljika i veličine zrana

Noviji rezultati su pokazali da većina računskih metoda odstupa od praktičnih razultata pa se više primjenjuju praktični pokusi.

ZADATAK

Konstruisati krivu za čelik kvaliteta Č.7420 promjera 100 mm, nakon kaljenja u vodi.

Podatci za postavljanje Jominy krive su:

| Udaljenost od čelika (mm) | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tvrdoća HRC | 37 | 35 | 29 | 20 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 |