- UVOD

Projektovati tehnologiju zavarivanja plašta spremnika za tečno gorivo. Za izradu plašta se koriste limene ploče dimenzija 6000x2500x8,0 mm, a materijal iz koga su proizvedene limene ploče je čelik sa oznakom RSt  37-2 prema DIN standardu

.

- OSNOVNI MATERIJAL I NJEGOVA ZAVARLJIVOST

2.1. Izrada čelične konstrukcije je od čelika kvalitete, i isti mora zadovoljiti u pogledu hemijskog sastava, mehaničkih osobina tehnološkog kvaliteta zavarljivosti, uslova ispitivanja i garancija prema važećim standardima:

Hemijski sastav:

| Osnovni Materijal | %C | %Mn | %P | %S | %Cr | %Mo | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| St3ps | 0,17 | 0,5 | 0,04 | 0,05 | 0,3 | / | 0,007 |

Mehaničke osobine:

| Osnovni materijal: Standard:DIN RSt 37-2 Standard: GOST St3ps JUS Č 0361 | Zatezna čvrstoča Rm (Mpa) N/mm2 | Granica razvlačenja Re (Mpa) N/mm2 | Izduženje (%) | Žilavost (J) % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 360-440 | 235 | 25 (18) | 27 |

  - Zavarljivost osnovnog materijala

Zavarljivost materijala , odnosno sklonost ka pojavi prslina (pukotina) zavisi od hemijskog sastava osnovnog materijala debljine pozicija koje se zavaruju.

Radi se o uslovno zavarljivom materijalu , koga je potrebno predgrijavati kod zavarivanja , i održavati međuslojnu temp prilikom zavarivanja.

Zavarljivost osnovnog materijala određuje se izračunavanjem Ce-ekvivalenta ugljika , te se u zavisnosti njegove veličine određuje temp. predgrijavanja.

# C=Ce+Cd

-(formula MIZ-a,za određivanje ekvivalenta ugljika)

# Ce=0,314

Cd=0,005xCexD – Izraz koji u obzir uzima debljinu zavarenog spoja

# Cd=0.007

# C=0,321

# Tp=93 C

- POSTUPCI ZAVARIVANJA

S obzirom na vrstu osnovnog materijala , tehničko-tehnološke propise koji se trebaju ispoštovati, mogućnosti izvođača radova na izvođenju zavarivanja u radioničkim uslovima primijenit će se:

Postupak zavarivanja : REL

- DODATNI MATERIJAL

# Elektroda : EVB Mo po EN 1599

Hemijski sastav dodatnog materijala:

| Hemijski sastav | C | Si | Mn | Mo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,5 | 0,80 | 0,50 |

# Mehaničke osobine dodatnog materijala

| Mehaničke osobine: Metala vara Standard:DIN 17175 | Zatezna čvrstoča Rm (Mpa) N/mm2 | Granica razvlačenja Re (Mpa) N/mm2 | Izduženje (%) | Žilavost (J) % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 530 – 630 | >450 | >22 | >47 J(20C) |

Uvidom u ateste navedenog dodatnog materijala i iz pregleda osobina osnovnog materijala može se konstatovati i sa sigurnošću očekivati da mehaničke osobine šava budu bolje od osobina osnovnog materijala.

Elektrodu   sušiti  prtije upotrebe na 400C, minimalno 1h.

- ZAVARIVAČKI KADAR

Zavarivanje mogu izvoditi samo zavarivači koji posjeduju atest za navedene postupke zavarivanja impozicije zavarivanja prema normi EN-287-1.

Nije dozvoljeno udarati žigove , na zavarene spojeve , već iste označiti od strane zavarivača, markerom ili kredom te propratiti kroz dnevnik zavarivanja.

- OPREMA I PRIBOR ZA ZAVARIVANJE

Uređaji koji se koriste u postupku zavarivanja moraju biti ispitani sa stanovišta ispravnosti i ispravnosti zaštite na radu tj. moraju biti atestirani od strane ovlaštene institucije čija je jedna od djelatnosti i poslovi zavarivanja.

Svako zavarivačko mjesto mora biti snadbjeveno:

-priključkom na energetski izvor

- odgovarajućim uređajem zavisno od postupka zavarivanja

- pozicionerima koji će olakšati izvođenje postupka zavarivanja

- RADNI USLOVI I ZAŠTITA NA RADU

Prilikom zavarivanja u radioničkim uslovima koristiti ličnu zaštitu opreme, koristiti ispravne uređaje sa gledišta lične sigurnosti radnika, stvoriti potrebne uvjete za nesmetano zavarivanje.

Ambijentna temp. za zavarivanje mikrolegiranih čelika treba da je iznad +20C.

- PRIPREMA ZA ZAVARIVANJE

Pripreme žljebova izvesti prema projektnoj i radioničkoj dokumentaciji.

Usklađene za primjenjene postupke zavarivanja:

# REL

# EVB Mo

Od površine za zavarivanje se zahtijeva:

-da budu glatke i čiste,neravnine odstraniti brušenjem

- Šavove sa pripremom za zavarivanje ,izvesti prema tehnološkim listovima:

(plinskim sječenjem i postupcima strojne obrade-prema DIN 8551 DU-Naht,beidseitig).

- Sve površine za zavarivanje moraju biti očišćene od metalnog sjaja u širini  od (20-30 mm) od ivice žljeba za zavarivanje.

- pripoj zavara izvesti istim dodatnim materijalom kojim če se izvoditi zavarivanje na taj način da se isti postave na rastojanju i mjestima koji onemogućava razdvajanje pozicija prilikom zavarivanja.

- Pripoj zavara izvode , zavarivači koji izvode i zavarivanje..

- Kod sučeonih spojeva pri nastavljanju pozicija , na pocetku i na kraju postaviti pločice radi uspostavljanja parametara zavarivanja(/obzirom na konstantu,da početak i završetak zavara predstavlja najkritičniji dio zavarenog spoja).

- PREDGRIJAVANJE

# Osnovni materijal : RSt 37-2, DIN Standard

Tp=93C.

Kao i međuslojnu  temp. održavati na temp. Tmax=350C. Tokom zavarivanja.

Kontrolu temp. kontrolisati digitalnim termometrom.

Posebno važno.

Ambijentna temp. pri kojoj je dozvoljeno zavarivanje mikrolegiranih čelika je  +22C.

- IZVOĐENJE ZAVARIVANJA

-Prije izvođenja zavarivanja dijelovi koji se zavaruju moraju se dovesti u određeni međusobni položaj prema nacrtima i tehnološkim listovima,a koji su sastavni dio ove tehnologije.

- obrazovanje el. luka vršiti samo na površinama koje se zavaruju ili na izlaznim pločicama.

-Pripoj zavare (heftove) obavezno izbrusiti.

- Dimenzije šava moraju odgovarati tehničkoj dokumentaciji(projektna i radionička dokumentacija) kao i tehnološkim listovima.

- ne dozvoljava se zavarivanje spojeva u vertikalnoj ravni odozgo prema dole.

- gdje je moguć pristup korjeni zavar treba sa suprotne strane žljebiti brusilicom ili grafitnom elektrodom.

- KONTROLA ZAVARIVANJA

Kvalitet zavarenih spojeva,kontrolisati po normi:

# EN 25817

Nivoa prihvatljivosti:

-klasa „B“- visoka

Vidovi kontrole:

- Vizuelna kontrola

Norma EN 970

Vizuelna kontrola je 100% prisutna u svim fazama rada, počev od pripreme za zavarivanje koja obuhvata pripremu materijala za zavarivanje(čistoća površina, geometrija žljebova i dr.).

Kontrolu ispravnosti uređaja za zavarivanje , izvođenje postupaka zavarivanja,geometriju šava i dr., te kontrolu lica i naličja šava (nadvišenja,zareza,neravnine i sl.)

- Penetranska kontrola

-sučeone nastavke kontrolisati penetrantima u obimu 100%

Norma EN 571-1

- Radiografska metoda

Sućeone nastavke kontrolisati radiografijom u obimu 100%

Norma EN 1435

- DOKUMENTACIJA

Izvođač radova je dužan da vodi dnevnik zavarivanja u koji se unose osnovni podaci (ime zavarivača, zavarivačka oznaka,vrsta dodatnog materijala,položaj zavarivanja, vrstu i obim kontrole,kao i druge primjedbe vezano za izvođenje zavarivanja.

Dnevnik zavarivanja ovjeravaju ovlaštena lica od strane Investitora i Izvođača radova.

*Izvođač radova formira elaborate koje daje na uvid kod primopredaje čelične konstrukcije i to :

-atest osnovnog materijala

- atest dodatnog materijala

-atest uređaja

*elaborat o kontroli šava

*vizuelnom metodom i metodom bez razaranja

*zapisnik o izvršenoj kontroli pritiskom,

-ostale zapisnike i dokumente o kvalitetu izvedenih zavarivačkih radova

U Dnevniku zavarivanja Nadzorni organ (ispred Investitora) unosi svoje primjedbe i zahtjeve vezano za tehnologiju i kontrolu zavarenih spojeva.

Sastavni dio Tehnologije zavarivanja su:

-WPS-liste (Zavarivačke procedure)

-PWHT-liste (dijagram termičke obrade)